Московский Государственный Технический Университет

имени Н. Э. Баумана

#### Домашнее задание 1,2

по курсу «Основы научных исследований и инженерный эксперимент»

| Студент: | _________________ |
| --- | --- |
| Преподаватель: | _________________ |
| Группа: | МТ2-111 |
| Вариант: | _________________ |

Москва 2003 г

Задание:

- Проанализировать результаты экспериментов и провести отсев грубых погрешностей.

- Проверить гипотезу нормальности распределения результатов экспериментов.

- Составить корреляционную таблицу.

- Провести аппроксимацию полученных данных графо-аналитическим способом и получить зависимость.

- На ЭВМ по полученным данным подобрать уравнение, которое наилучшим способом описывает результаты эксперимента.

- Вывести уравнение регрессии и определить коэффициент корреляции.

- Провести проверку полученных результатов наблюдений по среднему и дисперсии (по критериям Стьюдента и дисперсионного анализа критерия Фишера).

Исходные данные:

Производственные испытания – сверление отверстий сверлами (13,8 из Р6М5. Обрабатываемая деталь – штуцер, сталь 45, HB 200. Отверстие сквозное, длина l=11 мм. Режимы обработки: n=285 об/мин, S=0,22 мм/об, обработка на автоматической линии, СОЖ - 3% р-р эмульсола.

  - Отсев грубых погрешностей.

Порядок проведения отсева грубых погрешностей методом максимального относительного отклонения:

1. Определение среднего значения

x=(xi/n

2. Определение среднеквадратичного отклонения

- Нахождение статистики

- Сравнение найденной статистике с табличным значением (1-р.

(((1-р

Если неравенство не выполняется, то вся процедура выполняется заново.

Таблица 1. Исходные значения величины износа инструмента h, мм по последнему режущему профилю  функции.

| 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |

n=25 значений величины износа

x=0,7 мм

S=0,13 мм

(1-р=2,54 при n=25 и p=0,9

(1-р min=(0,5-0,7(/0,13=1,53 < 2,54 ( наблюдение не отбрасывается

(1-р max=(0,9-0,7(/0,13=1,53 < 2,54 ( наблюдение не отбрасывается

Грубых погрешностей нет.

  - Проверка гипотезы нормальности распределения результатов экспериментов.

Проверку гипотезы нормальности распределения результатов экспериментов проведем по методу среднего абсолютного отклонения САО.

САО=((xi – x)/n

Если выборка подчиняется нормальному закону распределения, то выполняется условие:

(САО/S-0,7979(<0,4(

САО ={0,1-0,1+0,2-0,2+0,2-0,1-0,2-0,1+0,1-0,1-0,1+0,2-0,1+0,1-0,1-0,2+0,2-0,1+0,1+0,1,}/25=-0,004

(-0,004/0,13-0,7979(<0,4(

0,82<2 ( выборка подчиняется нормальному закону распределения.

На ЭВМ данная гипотеза была проверена по критерию границ и критерию К-С. Для данной выборки гипотеза не отклоняется. Критерий Пирсона для данной выборки не применим, так как число интервалов меньше 4.

  - Составление корреляционной таблицы.

Таблица 2. Результаты величины износа h, мм в зависимости о наработки (суммарное время обработки отверстий Т, мин ).

| № инстр. | Суммарное время обработки отверстий Т, мин |
| --- | --- |
|  | 125 | 400 | 800 | 1350 | 1750 | 2350 |
| 1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| 3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
| 4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 |
| 5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| 7 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
| 8 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 11 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 12 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| 13 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 14 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 15 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 16 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 17 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 18 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 19 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 20 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 21 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 22 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| 23 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 24 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 |
| 25 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Посчитав средние значения износа сверл для каждого значения наработки до отказа, получаем:

Таблица 3. Наглядная форма корреляционной таблицы.

| T=x, мин | 125 | 400 | 800 | 1350 | 1750 | 2350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h=y, мм | 0,168 | 0,308 | 0,472 | 0,516 | 0,568 | 0,656 |

Корреляционная таблица:

| h=y T=x | 0,168 | 0,308 | 0,472 | 0,516 | 0,568 | 0,656 | n(x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 400 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 800 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1350 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 1750 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 2350 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| n(y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |

По данным таблицы 4 построим графическую зависимость h = f (T) в двойной логарифмической сетке (см. рис. 1). В математическом виде эта зависимость будет выглядеть следующим образом:

,

где у – ось ординат, в данном задании y = h;

х – ось абсцисс, в данном задании х = T;

а и b – коэффициент и показатель степени.

Коэффициент а находят на оси ординат при пересечении ее графической зависимостью y = f (x) при единичном значении на оси абсцисс (х = 1).

Показатель степени определяют следующим образом:

b = tg (,

где ( – угол наклона зависимости y = f (x) относительно оси абсцисс.

а = 0.046; b = 0.501

,

Результаты расчета на ЭВМ.

Уравнение, которое наиболее близко описывает результаты эксперимента (см. приложение 2):

A= -0.1615          B= 0.0794         R= 0.99                Delta= 0.0155  n=0.3

Подставим коэффициенты в уравнение:

Уравнение выбиралось из следующих соображений:

R должно быть равно единице или как можно ближе к единице. Если  существует несколько функций, то выбирается та, у которой ( минимальна.

Таблица 4. Исходные и расчётные значения функции.

| xисх | yисх | yрасч |
| --- | --- | --- |
| 125 | 0.168 | 0.176 |
| 400 | 0.308 | 0.317 |
| 800 | 0.472 | 0.428 |
| 1350 | 0.516 | 0.528 |
| 1750 | 0.568 | 0.584 |
| 2350 | 0.656 | 0.653 |

Рис. 2. Аналитическая аппроксимация.

Вывод: выбранная аппроксимирующая функция очень хорошо описывает экспериментальные данные.

Вывод уравнений регрессии.

Общий вид прямого уравнения регрессии:

Приводим это уравнение к виду:

а - коэффициент прямой регрессии

Таблица 5. Вспомогательная таблица.

| x | y | x(y | x2 | y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 0.168 | 21 | 15625 | 0.028 |
| 400 | 0.308 | 123 | 160000 | 0.094 |
| 800 | 0.472 | 377 | 640000 | 0.222 |
| 1350 | 0.516 | 696 | 1822500 | 0.266 |
| 1750 | 0.568 | 994 | 3062500 | 0.322 |
| 2350 | 0.656 | 1541 | 5522500 | 0.430 |

тогда уравнение прямой регрессии будет:

Общий вид обратного уравнения регрессии:

Приводим это уравнение к виду:

с - коэффициент обратной регрессии

тогда уравнение обратной регрессии будет:

Определение коэффициента корреляции.

r-коэффициент корреляции

0,4 < r < 1 ( существует линейная корреляция.

r(1 ( функциональная связь между параметрами.

Проверка полученных результатов  по критерию Стьюдента.

Выборка по протоколу №4:

| 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |

n=25 значений величины износа, x=0,7 мм, S=0,13 мм.

Условие протокола №5:

Производственные испытания – сверление отверстий сверлами (16 из Р6М5. Обрабатываемая деталь – штуцер, сталь 45X, HB 285-321. Отверстие сквозное, длина l=28.3 мм. Режимы обработки: n=400 об/мин, S=0,12 мм/об, обработка на а/и, СОЖ 3% р-р эмульсола.

| 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

n=24 значений величины износа, x=0,64 мм, S=0,102 мм.

Число степеней свободы = n1+n2-2=25+24-2=47 ( tтабл=1,2998 при p=0,9

tрасч > tтабл ( средние значения принадлежат разным совокупностям.

# Проверка полученных результатов по критерию Фишера

F=S12/S22       S1 > S2

ЧСС1=n1-1=25-1=24

ЧСС2=n2-1=24-1=23

Fтабл=1,759

Fрасч=0,0,132/0,1022=1,624

Fрасч(Fтабл

Вывод: расхождение не существенно, т.е. выборки принадлежат одной совокупности.

На основании проверки двух выборок полученных результатов наблюдений двумя методами можно сделать вывод: изменение диаметра сверла, обрабатываемого материала, твёрдости заготовки, длины обрабатываемого отверстия, скорости резания в соответствии с исходными данными двух вариантов приводит к не значительному расхождению экспериментальных данных. Это говорит о принадлежности двух рассмотренных выборок одной  совокупности.

Результаты расчета на ЭВМ.

0           y = a+b*x:  A= 0,2208 B= 0,0002 R= 0.95 Delta=0.0402

1           y = a*x^b:  A= 0.0194 B= 0.4584 R= 0.99 Delta=0.0220

2         y = a+b*x^n:  A=  -0,1615 B= 0,0794 R= 0.99 Delta=0.0155 n=0,3

3           y = a*b^x:  A= 0.2255 B= 1.0005 R= 0.88 Delta=0.0683

4      y = a*EXP(b/x):  A=  0,5953 B= -166,7293 R=0,96Delta=0,0409

5       y = a+b*ln(x):  A= -0,6342 B=  0,1626R= 0.99 Delta=0.0217

6           y = a+b/x:  A= 0,5723 B= -55,2902 R=-0,90 Delta=0,0217

7        y = 1/(a+bx):  A= 4,5455 B= -0,0016 R=-0,80 Delta=0,1575

8  y = 1/(a+b*EXP(x)):  аппроксимировать нельзя

9       y = x/(b+a*x):  A= 712,0538 B= 1,2908 R=0,99Delta=0,0233

10       y = ax^2+bx+c:  A= -0,0000 B= 0,0003 R= -0,68 Delta=0,0251 C= 0,1953

11 y = (ax^2+bx+c)^1/2:  A= -0,0000 B= 0,0002 R.=-0,01Delta=0.0268 C= 0,0394

12  y = c*EXP(ax^2+bx):  A=-0,0000 B=  0,0010 R=-0,79 Delta=00337 C= 0.1964

13   y = 1/(ax^2+bx+c):  A= -0.0000 B= -0,0034 R= 0,78 Delta=0.0478 C= 5,1135

14   y = x/(ax^2+bx+c):  A= -0.0003 B= 1,9434 R=-0.95 Delta=0.0131 C= 466,7148

15     y = a+b/x+c/x^2:  A=52852,7340 B=-461,0991 R= 0,75 Delta=0,1370 C= 0,842

y = a+b*x^n

A= -0.1615          B= 0.0794         R= 0.99                Delta= 0.0155  n=0.3

| X исх | Y исх | Y расч | Delta Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | 0.168 | 0.176 | -0,00839 |
| 400 | 0.308 | 0.317 | -0,00948 |
| 800 | 0.472 | 0.428 | 0,04381 |
| 1350 | 0.516 | 0.528 | -0,01242 |
| 1750 | 0.568 | 0.584 | -0,01628 |
| 2350 | 0.656 | 0.653 | 0,00276 |